Утвержден

Министерством

Российской Федерации

по связи и информатизации

6 июня 2000 года

Введен в действие

информационным письмом

Минсвязи России

от 26.07.00 N 4611

Дата введения -

26 июля 2000 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

КОНСОЛЬ ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ, КОЛЛЕКТОРОВ

И ПОМЕЩЕНИЙ ВВОДА КАБЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РД 45.146-2000

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан Ленинградским отраслевым научно-исследовательским институтом связи (ЛОНИИС).

Внесен Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 06.06.2000.

3. Введен в действие информационным письмом от 26.07.00 N 4611.

4. Введен впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ отрасли распространяется на пластмассовые консоли для кабельных колодцев, коллекторов и помещений ввода кабелей предприятий связи (далее консоли) и определяет общие технические параметры этих консолей.

Консоли предназначены для выкладки кабелей связи.

Настоящий руководящий документ предназначен для использования:

- при согласовании существующей и разрабатываемой технической документации, выпускаемой изготовителями консолей;

- при сертификации консолей.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем руководящем документе использованы следующие стандарты:

ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные. Общие технические условия.

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17811-78. Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия.

ГОСТ 25346-89. Единая система допусков и посадок. Общие положения.

ОСТ 45.02-97. Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем руководящем документе применяются следующие определения и сокращения:

Кабельная консоль - полка, устанавливаемая на стальном кронштейне в кабельном колодце, коллекторе или помещении ввода кабелей предприятия связи, и предназначенная для укладки кабеля связи.

ККПл - консоль кабельная пластмассовая.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Общие требования

4.1.1. Консоли должны изготовляться следующих типов (таблица 1).

Таблица 1

| Тип консолей | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ККПл-1 | Одноместная кабельная консоль | Для установки в кабельных колодцах ККС-2, ККС-3 |
| ККПл-2 | Двухместная кабельная консоль | Для установки в кабельных колодцах с числом в основании вводного блока до 4-х каналов |
| ККПл-3 | Трехместная кабельная консоль | Для установки в кабельных колодцах с числом в основании вводного блока 5 - 6 каналов |
| ККПл-4 | Четырехместная кабельная консоль | Для установки в кабельных колодцах с числом в основании вводного блока более 6 каналов, в коллекторах, тоннелях и поме- щениях ввода кабелей предприятий связи |
| ККПл-5 | Пятиместная кабельная консоль | То же |

4.1.2. Консоли должны соответствовать требованиям технических условий и комплектов конструкторской документации на конкретные виды консолей.

4.1.3. Габаритные размеры и масса консолей должны соответствовать значениям, указанным в технических условиях на консоли [1].

4.1.4. Пластмассовые отливки не должны иметь дефектов, влияющих на прочность консолей: спаев, пузырей, раковин, недоливов. Острые кромки должны быть притуплены.

4.1.5. Следы толкателей и вставок прессформ не должны выступать над поверхностью деталей или углубляться в них более чем на 0,3 мм.

4.1.6. Облой должен быть удален. Сколы в местах зачистки облоя не должны быть размером более 1 х 1 х 0,5 мм в количестве одной штуки на 10 мм длины кромки облоя.

4.1.7. Шероховатость поверхности участков детали, на которых производилась механическая обработка с целью удаления литников и облоя, не должна быть выше Rz 50 - 10% по ГОСТ 2789.

4.1.8. Предельные отклонения по размерам и массе отливок консолей должны соответствовать классу точности 13 т по ГОСТ 25346.

4.1.9. Ручьи для укладки кабелей должны быть параллельными между собой и опорной плоскости консоли. Отклонение от параллельности осей ручьев и опорной плоскости должно быть в пределах допуска на литье по ГОСТ 25346.

Вековые спуски ручьев и ложе должны быть закруглены по обеим сторонам спуска на каждом ложе консоли.

4.1.10. Ложе консоли должно лежать в плоскости, перпендикулярной к опорной плоскости. Отклонение от перпендикулярности должно быть в пределах допуска на литье по ГОСТ 25346.

4.1.11. Материал, из которого изготавливаются консоли, должен обладать самозатухающими свойствами.

4.1.12. Консольные болты, гайки и шайбы должны иметь защитное покрытие, соответствующее группе условий эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303.

4.1.13. Консоли изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

4.2. Требования по устойчивости к механическим воздействиям

4.2.1. Консоли должны выдерживать статическую нагрузку, приложенную к крайнему ручью, но не менее 160 кг.

4.2.2. Консоли должны быть стойкими к воздействию удара 20 Нм.

4.3. Требования по устойчивости к климатическим воздействиям

4.3.1. Консоли должны соответствовать требованиям настоящего руководящего документа при температуре минус 50 °С.

4.3.2. Консоли должны соответствовать требованиям настоящего руководящего документа при температуре плюс 50 °С.

4.3.3. Консоли должны соответствовать требованиям настоящего руководящего документа после воздействия относительной влажности воздуха 100% при температуре 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

4.3.4. Консоли должны обладать стойкостью к смене температур от минус 50 °С до плюс 50 °С.

4.3.5. Консоли должны быть стойкими к циклическому вмораживанию в лед и оттаиванию.

4.3.6. Консоли должны быть стойкими к воздействию коррозионных сред.

4.4. Требования к надежности

4.4.1. Срок службы консолей - не менее 25 лет.

4.4.2. Срок сохраняемости должен быть не менее 10 лет.

4.5. Требования безопасности

4.5.1. Конструкция, материалы и технология монтажа консолей не должны предусматривать применение дополнительных специальных мер безопасности, кроме мер, предусмотренных [2].

4.5.2. При работе в режимах и условиях, оговоренных в настоящем руководящем документе, консоли должны быть пожаробезопасными.

4.5.3. Консоли и принадлежности к ним не должны иметь острых углов, кромок и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования персонала.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Требования к маркировке

5.1.1. Консоли должны иметь маркировку, содержащую:

- товарный знак или наименование фирмы производителя;

- наименование типа изделия;

- заводской номер;

- номер ТУ;

- год выпуска.

Допускается при отсутствии маркировки изделия указывать полный состав данных в этикетках или паспортах.

5.1.2. Маркировка должна быть прочной в течение всего срока службы изделия.

5.1.3. Транспортная маркировка груза должна соответствовать ГОСТ 14192 и содержать основные, дополнительные и информационные надписи.

Маркировка должна наноситься в наиболее удобных, хорошо просматриваемых местах, непосредственно на тару краской по трафарету или наклейкой ярлыка.

5.1.4. На самом изделии, его упаковке и технической документации должен быть нанесен знак сертификата соответствия Минсвязи России по ОСТ 45.02.

5.2. Требования к документации

5.2.1. Техническая документация должна состоять из технического описания, инструкции по монтажу, должна быть выполнена на русском языке и достаточна для обслуживающего персонала.

5.3. Требования к упаковке

5.3.1. Консоль и уложенные в полиэтиленовые пакеты принадлежности для их монтажа должны быть упакованы в бумажные (ГОСТ 2226), текстильные или полиэтиленовые (ГОСТ 17811) мешки (транспортная тара), к которым прикрепляется "ярлык" с надписями по ГОСТ 14192.

5.3.2. Масса брутто не более 10 кг.

5.3.3. В каждый мешок должны быть упакованы консоли одного типа.

5.3.4. В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- номер ТУ;

- количество и номенклатуру изделия;

- дату упаковки;

- подписи представителя ОТК и лица, производившего упаковку.

5.3.5. Упаковочный лист должен быть вложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Швы пакета должны быть заварены.

5.3.6. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность консолей во время транспортировки и хранения.

5.4. Требования к транспортировке и хранению

5.4.1. Консоли транспортируют по условиям хранения группы 4 ГОСТ 15150 всеми видами транспорта, кроме морского, в закрытых объемах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.4.2. Консоли должны сохранять параметры после транспортирования (в упаковке) при температуре минус 50 °С и пониженном атмосферном давлении до 12 кПа (90 мм рт. ст.), температуре окружающей среды плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

5.4.3. Хранение консолей на складах изготовителя и потребителя должно производиться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150.

5.4.4. Консоли должны допускать их хранение в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий и в полевых условиях при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСОЛЕЙ

6.1. Консоли устанавливаются как в новых, так и в действующих колодцах кабельной канализации, коллекторах, тоннелях и помещениях ввода кабелей предприятий связи.

6.2. Эксплуатация консолей осуществляется при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С и пониженном атмосферном давлении до 60 кПа (450 мм рт. ст.).

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1. Консоли должны поставляться с монтажными принадлежностями и технической документацией.

7.2. В комплект изделия входит консоль и монтажные принадлежности.

7.3. Перечень монтажных принадлежностей, прилагаемых к изделию, определяется техническими условиями на эти консоли и должен указываться в этикетке.

7.4. Состав технической документации указан выше в п. 5.2.1.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие консолей требованиям настоящего руководящего документа, а также стандартов и технических условий при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководящем документе, стандартах и технических условиях.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации консолей при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, технологии монтажа и эксплуатации и года со дня ввода в эксплуатацию.

8.3. Гарантийный срок хранения консолей 1 год со дня изготовления.

Приложение А

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Технические условия         Консоли для кабельных колодцев

ТУ АХШ.8.083.00             и шахт связи лавсановые

2. Правила                     Правила по охране труда при

ПОТ РО-45-005-95            работах на кабельных линиях связи и

проводного вещания (радиофикации)